Герметик анаэробный Анатерм-1

ТУ 6-01-1213-79

Анатерм-1 отверждается в зазорах, трещинах металлических изделий при температуре 20-25°C за 24 часа.

Герметизация изделий Анатермом-1 осуществляется методом нанесения состава на изделия,метод окунания допускается для изделий с неактивной поверхностью (алюминий, цинк, титан и др.)

Диапазон рабочих температур загерметизированных изделий от –196 до +150°C.

Техническая характеристика анаэробного пропитывающего герметика Анатерм-1 приведена ниже:

Внешний вид:    ………………………………..Прозрачная однородная жидкость

желтого или коричнего цвета.

Вязкость х106 при 20 ОС, м2/с:   ………………9-15

Предел прочности на сдвиг

при отвинчивании на изделиях

из конструкционной стали

(СТ-40) через 24ч.,МПа:  …………………….8-10

Предел прочности на отрыв на

изделиях из стали 12X18H10T

через 24часа, МПа:   ………………………….5-8

Остаточная прочность, % от

исходной после воздействия

150°C в течение 500ч.  …………………...100

-196°C в течение 1000ч.  …………………100

температурного перепада

от –60 до +150°C в течение

10 циклов по 2 часа    …………………….100

60°C при 98%-ой влажности

в течение 30 суток    ……………………… 98

Герметик анаэробный Анатерм-1у

ТУ 6-01-1308-85

Анатерм-1у – универсальный герметик ускоренного отверждения. Набор рабочей прочности на различных металлических резьбовых соединениях при 20-25°C происходит в течение 1-5 часов.

Герметизация изделий Анатерм-1у осуществляется только методом нанесения. В отвержденном состоянии Анатерм-1у обладает повышенной термической и химической стойкостью, после воздействия температуры 200°C обеспечивает прочность резьбового соединения на уровне исходной.

Диапазон рабочих температур загерметизированных изделий от –196 до +200°C.

Техническая характеристика анаэробного герметика Анатерм-1у приведена ниже:

Внешний вид:    ………………………………. Однородная жидкость от красного

до темно-коричнего цвета.

Кинематическая вязкость х106

при 20 ОС, м2/с   …………………………………...8-15

Остаточная прочность, % от

исходной после воздействия

-196°C в течение 1000ч.  ………………….100

150°C в течение 500ч.  …………………...100

200°C в течение     5ч.  …………………...100

250°C в течение     5ч.  ………………….…95

250°C в течение   10ч.  …………………….60

300°C в течение     5ч.  …………………….50

300°C в течение   10ч.  …………………….25

температурного перепада

от –60 до +150°C в течение

20 циклов по 2 часа    …………………….100

температурного перепада

от –60 до +200°C в течение

10 циклов по 2 часа    ………………………95

40°C при 98%-ой влажности

в течение 30 суток    ………………………100

морской воды при 35°C в

течение 30 суток   …………………………100

Таблица 9

Значение предела прочности ( tr )  в зависимости от времени отверждения и природы контактирующего материала.

| Материал образца | Время схватывания, мин | Предел прочности через 24 ч., МПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 5 | 24 |
| Сталь 12X18H10T | 15 | 11 | 11 | 14 |
| АМП-6 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Алюминий анодированный | 20 | 1 | 5 | 7 |
| Цинк хроматированный | 15 | 4 | 7 | 7 |
| ВТ-16 | 50 | 5 | 10 | 10 |