Клеи анаэробные марок Анатерм-102Т, Анатерм-103

ТУ 6-01-1300-85

Предназначены для склеивания и герметизации плоских и гладких цилиндрических соединений.

Анатерм-102Т на всех поверхностях отверждается с применением активатора К-101М (ТУ 6-01-2-736-85) или при прогреве.

Анатерм-103 не требует применения активатора на металлической поверхности.

Таблица 13

Физико-механические свойства

| Показатель | Анатерм-102Т | Анатерм-103 |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета |  |
| Кинематическая вязкость х106 при 20 ОС, м2/с | 1500-2300 | 900-1400 |
| Плотность, кг/м3 | 1170 | - |
| Предел прочности при отрыве, МПа не менее при 20-25°C через 24ч. без активатора с активатором | - | 30 |
|  | 20 | - |
| при 120°C через 2ч. через 0,5ч. | 20 | - |
|  | - | 30 |
| Жизнеспособность при 60°C ч.не менее | 2 | 1 |
| Усадка при полимеризации, % | 6 | - |
| Температурный диапазон эксплуатации. °C | От –60 до +150 |  |