Клеи акриловые Анатерм-111 и Анатерм-112

ТУ 2257-274-00208947-96

Анаэробные клеи Анатерм-111 и Анатерм-112 предназначена для герметизации, фиксации, контровки гладких резьбовых соединений при сборке узлов и агрегатов автомобиля, работающих в различных средах. Интервал рабочих температур для клея Анатерм-111 – от –60 до+150°C, для клея Анатерм-112 – от –60 до+175°C.

Клеи представляют собой односоставные композиции на основе металакриловых мономеров и олигомеров, способные длительное время оставаться в исходном состоянии и быстро отверждаться в зазорах между металлическими поверхностями.

Анаэробные клеи Анатерм-111 и Анатерм-112 являются готовым продуктом и могут наноситься на детали как ручным способом, так и с помощью специальных автоматических и полуавтоматических дозаторов.

Техническая характеристика клеев представлена ниже:

| Характеристики | Анатерм-111 | Анатерм-112 |
| --- | --- | --- |
| Кажущаяся вязкость по Брукфильду при 25°C (А/2/10), мПа х с | 2000-3000 | 500-1000 |
| Момент отвинчивания образцов из конструкционной стали М10Х1.5 после выдержки при (23±2)°C в течение 1ч. и 3ч., Нх м, не менее | 20 | 20 |
| Момент отвинчивания образцов из оцинкованной стали М10Х1.5 после выдержки при (23±2)°C в течение 1ч. и 3ч., Нх м, не менее | 15 | 15 |
| Предел прочности при аксиальном сдвиге через 24ч. при (23±2)°C, МПа | 20-30 | 16-30 |