Анаэробный клей-герметик Анатерм-114

ТУ 2257-301-00208947-98

Анаэробный клей-герметик Анатерм-114 предназначен для фиксации, контровки и уплотнения разъемных резьбовых и гладких соединений Анатерм-114 обладает повышенным моментом страгивания по сравнению с моментом отвинчивания и относится к клеям с контролируемой прочностью.

Анатерм-114 представляет собой тиксотропную композицию, обладающую длительной жизнеспособностью и свойством быстро отверждаться в зазорах между металлическими поверхностями.

Физико-механические свойства

| Внешний вид | Тиксотропная композиция зеленая цвета |
| --- | --- |
| Динамическая вязкость по Брукфильду При 10 об/мин, мПах с | 3000-6000 |
| Время достижения ручной прочности на резьбах из конструкционной стали М10х1.5; мин. | 3-8 |
| Момент страгивания на резьбах из конструкционной стали М10х1.5; Нх м |  |
| Через 3 часа | 10-15 |
| Через 24 часа | 12-20 |
| Момент отвинчивания на резьбах из конструкционной стали М10х1.5; Нх м | 3-12 |
| Момент страгивания/отвинчивания после выдержки резьбовых соединений 1000час, Нх м |  |
| При 100°C | 10-14/ 10-12 |
| В тосоле А-40 при 90°C | 12-15/ 8-10 |
| В машинном масле М63/10Г при 125°C | 8-10/ 4-6 |
| В тормозной жидкости при 90°C | 10-12/ 6-8 |

Анатерм-114 является клеем-герметиком ускоренного отверждения, что позволяет использовать его в конвейерных производствах при сборке различных узлов и деталей.