Физико-механические свойства анаэробных герметиков

| Показатель | Анатерм-18 | Анатерм-6В | Анатерм-8 | Анатерм-5МД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | Однородная жидкость |  |  |  |
|  | Синего цвета | Красного цвета | Синего цвета | Красного цвета |
| Кинематическая вязкость х106 при 20 ОС, м2/с | 4000-6000 | 4000-8000 | 15000-30000 | 400-700 |
| Предел прочности на сдвиг при трении, МПа через 8ч. через 24 ч. | 2,0-4,0 | 8,0-15,0 | 2,0-6,0 | 10-12 |
|  | 2,0-4,0 | 8,0-16,0 | 2,0-8,0 | - |
| Остаточная прочность, % от исходной после воздействия 100°C в течении 1100ч. | - | 100 | 100 | - |
| -60°C в течении 1300ч. | - | 100 | 100 | - |
| Морской воды в течение 12 мес | - | 80 | 100 | - |
| Температурный диапазон эксплуатации, ОС | -60..+100 | -100..+150 | -60..+100 | -60..+150 |
| Максимальная величина уплотняемого зазора, мм | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,25 |