ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ  ЗАЛИВОЧНЫЕ  КОМПОЗИЦИИ 

МАРОК  А Н А Т Е Р М -205, -206, -214
Предназначены для фиксации и заливки деталей электротехнических изделий, для склеивания и герметизации плоских и цилиндрических соединений в промышленности. Композиции обладают стойкостью к нефтепродуктам.

Композиции Анатерм – 205, -206, -214 состоят из двух компонентов (А и Б) и отверждаются при их смешивании.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Наименование показателя
	Норма для марок

	
	Анатерм – 205
	Анатерм – 206
	Анатерм – 214

	Внешний вид: часть А

                         часть Б
	Окрашенная вязкая жидкость



	
	Прозрачная жидкость темно-красного цвета
	Бесцветная или светло-желтая прозрачная жидкость

	Предел прочности при отрыве, Мпа, не менее
	25
	25-30
	20

	Жизнеспособность при температуре 20-25 О С, мин.
	50-60
	240-300
	15-40

	Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*см
	1,0*1014
	1,0*1014
	(7,0-7,5)*1013

	Электрическая прочность, кВ/мм
	26-28
	28-30
	27-30

	Температурный диапазон эксплуатации, ОС
	-200 / +150
	-60 / +150
	-60 / +130


