КЛЕИ-КОМПАУНДЫ

Марок «Анатерм-201», «Анатерм-202», «Анатерм-203»

ТУ 2385-284-00208947-97

Предназначены для ремонта методом «холодной сварки», для склеивания различных металлов, стекла, керамики, древесины, а также для ремонта и технического обслуживания оборудования и различных металлоконструкций. Могут заменить пайку, клепку, запрессовку и даже сварку при неразъемном соединении самых разных материалов, а также обеспечить устранение пробоин, трещин и течей. Позволяют восстанавливать шпоночные канавки, валы, гнезда подшипников, резьбы.

Клей-компаунд – это двухупаковочная композиция, которая после смешивания основы и отвердителя быстро создает высокопрочный водо-, масло- и бензостойкий материал; создает антикоррозионное покрытие.

После отверждения возможна обработка абразивным и режущим инструментом.

Физико-механические свойства

| Показатель | Анатерм-201 | Анатерм-202 | Анатерм-203 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | Вязкая текучая масса | Пастообразная масса |  |
| Твердость по Бринеллю, МПа | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
| Предел прочности при сжатии, МПа | 90-100 | 90-100 | 75-85 |
| Предел прочности при отрыве от стали 12Х18Н10Т при температуре 20-25°C,МПа : |  |  |  |
| после прогрева при 60°C в течение 2 ч | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
| после прогрева при 100°C в течение 1 ч | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
| после прогрева при 100-200°C в течение 24 часов | 40-50 | 40-50 | 40-50 |
| Температурный диапазон эксплуатации, °C | -200..+150 | -200..+150 | -200..+150 |
| Время схватывания при 20-25°C, ч | 5-6 | 5-6 | 2,5-3 |
| Время полного отверждения при 20-25°C,час | не менее 48 | не менее 48 | не менее 48 |
| Жизнеспособность при 20-25°C, мин | 50-60 | 50-60 | 30-40 |
| Водопоглощение, % | 0,05-0,1 | 0,05-0,1 | 0,05-0,1 |