Физико-механические характеристики лабораторных образцов

ремонтного материала Анатерм-217

| №№ | Наименование | З н а ч е н и я |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | показателя | Ан-217 (клей) | Ан-217 (паста) |
| 1. | Количество компонентов | 2 | 2 |
| 2. | Внешний вид |  |  |
|  | часть А | Вязкая текучая масса бежевого цвета | Паста белого цвета |
|  | часть Б | Вязкая текучая масса светло-зеленого цвета | Паста черного цвета |
|  | А + Б | Вязкая текучая масса серого цвета | Паста черного цвета |
| 3. | Соотношение компонентов А и Б | 1 : 1 ( по весу и объему) | 1 : 2 (по весу и объему) |
| 4. | Время жизнеспособности, мин. |  |  |
|  | - при +20С | 6 | 6 |
|  | - при -10С | 30 | 40 |
| 5. | Время набора прочности (50% от максимальной прочности), час. |  |  |
|  | - при 20С | 0,5 | 0,5 |
|  | - при -10С | 3 | 3 |
| 6. | Время полного отверждения, час. | 24 | 24 |
| 7. | Предел прочности при равномерном отрыве, МПа, не менее (при любой температуре) | 15 | 15 |
| 8. | Усадка при отверждении, % | 0,2 | 0,2 |
| 9. | Твердость по Бриннелю, МПа | 45 | 65 |
| 10. | Водопоглощение 98%, 20С, 24 часа | 0,8 | 0,76 |
| 11. | Удельное объемное электрическое сопротивление, Омсм | 2,61011 | 8,41011 |
| 12. | Электрическая прочность, КВ/мм | 19,8 | 19,4 |