Физико-механические свойства анаэробных герметиков ускоренного отверждения

| Показатель | Анатерм-260 | Анатерм-117 | Анатерм-117ВМ |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | Жидкость красного цвета |  |  |
| Динамическая вязкость, мПа х с | 80-200 | 800-1500 | 2000-6000 |
| Предел прочности на сдвиг при отвинчивании на конструкционной стали, МПа Через 1ч. Через 24ч. На стали 12X18H10T | 12,0-14,0 | 15,0-17,5 | 17,0-18,0 |
|  | 14,5-17,0 | 17,0-21,0 | 18,0-20,0 |
|  | 7,0-9,0 | 7,0-9,0 | 5,0-7,0 |
| Остаточная прочность,МПа после воздействия 200°C в течение 300ч. 250°C в течение 200ч. 300°C в течение 300ч. -196°C в течение 1000ч. | 25 25 40 100 | 98 65 46 100 | 100 95 55 100 |
| Температурного перепада от –60 до +200 ОС в течение 10 циклов по 2 ч Кипящей воды в течение 72ч.* 10%-го раствора NaOH в течение 240часов климатического старения при 40°C И 98%-ной влажности в течение 30 суток | 98 | 100 | 100 |
|  | 65 | 89 | 90 |
|  | 50 | 85 | 92 |
|  | 100 | 100 | 100 |
| -60°C в течение 1000ч** | 100 | 100 | 100 |
| 200°C в течение 300ч** | - | 97 | 95 |
| 250°C в течение 2ч** | 25 | 50 | 60 |
| 300°C в течение 1ч** | 15 | 17 | 20 |
| Максимальная величина уплотняемого зазора, мм | 0,20 | 0,15 | 0,15 |

*Испытания проводились на резьбовых парах из стали 12X18H10T.

**Испытания проводились в горячем состоянии.