АНАЭРОБНЫЕ ПРОКЛАДКИ

Анаэробные прокладки предназначены для уплотнения и герметизации неподвижных разъемных соединений (фланцев, плоских стыков, резьбовых соединений) и для замены применяющихся в настоящее время паронитовых, картонных и жидких прокладок на силиконовой основе.

Прокладки представляют собой наполненные тиксотропные составы, способные длительное время оставаться в исходном состоянии и быстро отверждаться в зазорах между металлическими поверхностями.

Анаэробные уплотняющие материалы применяют для уплотнения трубных резьб. При этом они одновременно являются смазками, облегчающими сборку. С помощью анаэробных композиций можно соединить гладкими муфтами металлические трубы без использования сварки.

Анаэробные герметики в чистом (уплотнительным материалом является только анаэробный герметик) или комбинированном (при нанесении состава на металлическую прокладку) виде обеспечивают уплотнение, выдерживающее давление газов до 40 МПа, жидкостей до 60 МПа, а также повышенные вибрационные нагрузки.

Указания к применению

- Перед нанесением анаэробной прокладки поверхность деталей очищают от загрязнений и обезжиривают бензином, толуолом и ацетоном или другими моющими средствами не содержащими нитритов. Анаэробную прокладку наносят после полного испарения растворителя.

- Анаэробная прокладка наносится с помощью дозаторов различного типа, а также из флаконов и туб, снабженных капельницами (наконечниками).

Технические характеристики

| Показатель | Ан-501 | Ан-501М | Ан-505 | Ан-506* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамическая вязкость, мПа х с: При 2 об/мин При 20 об/мин | Более 200000 | 50000-300000 | 80000-100000 | 200000-400000 |
|  | Более 100000 | 40000-70000 | 15000-25000 | 40000-100000 |
| Время схватывания, мин | 40-60 | 20-40 | 20-40 | 20-30 |
| Предел прочности при отрыве, Мпа: Через 3 часа, не менее Через 24 часа, не более | - | Не менее 3 | Не менее 2 | 2-6 |
|  | Не более 10 | Не более 10 | Не более 9 | 2-6 |
| Давление, при котором сохраняется герметичность, Мпа, не менее: На фланцевых соединениях На резьбовых соединениях | 35 | 35 | 35 |  |
|  | 35 | 35 | 35 |  |
| Максимальный уплотняемый зазор, мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Остаточная прочность % от исходной после выдержки: |  |  |  |  |
| В тосоле А-40 при температуре 110°C в течение 130ч. | 100 | 93 | 100 |  |
| В дизельном топливе при температуре 110°C в течение 130ч | 100 | 100 | 100 |  |
| В машинном масле при температуре 110°C в течение 130ч | 100 | 96 | 100 |  |
| В бензине при температуре 30°C в течение 30 суток | 70 | - | 100 |  |
| при температуре 150°C в течение 1000 часов | 100 | 100 | 100 |  |
| при температуре –60°C в течение 24 часов | 100 | 80 | 100 |  |
| температурного перепада от –60 до +150°C в течение 10 циклов по 2 часа (жесткий режим) | 100 | 100 | 97 |  |
| при температуре 40°C и относительной влажности 98% в течение 30 суток. | 100 | 100 | 100 |  |
| Температурный диапазон эксплуатации | -60..+150 | -60..+150 | -60..+150 | -60..+150 |

* Анатерм-506 в отвержденном виде отличается повышенной эластичностью!

Анаэробные прокладки работоспособны в различных средах, в том числе машинных маслах, дизельном топливе, бензине, тосоле при температурах от –60 до +150°C.

Высокая скорость отверждения Анатерм-505 и Анатерм-501М позволяет их использовать на конвейерном производстве при сборке двигателей и других узлов автомобилей.