Физико-механические свойства герметиков ускоренного отверждения

| Показатель | Унигерм-11 | Унигерм-2М | Унигерм-7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная однородная жидкость Зеленого цвета |  |  |
| Кинематическая вязкость х 106 при 20 ОС, м2/с | 400-700 | 100-300 | 100-200 |
| Плотность, кг/м3 | 1097 | 1062 | - |
| Объёмная усадка при отверждении, % | 11 | 6 | - |
| Предел прочности на сдвиг при страгивании при 20°C, МПа Через 1ч. Через 6ч. Через 24ч. | 1,6-3,5 | 3,0-4,5 | 3,0-5,0 |
|  | 2,0-4,5 | 3,6-5,8 | 4,0-6,0 |
|  | 2,0-4,5 | 3,6-5,8 | 4,0-6,0 |
| Предел прочности при аксиальном сдвиге *,МПа При –50°C При 20°C При 150°C | 12,0-14,0 | 20,0 | 18,0-23,0 |
|  | 11,0-15,0 | 17,0 | 19,0-24,0 |
|  | 9,0-12,0 | 6,0 | 13,5-17,0 |
| Предел прочности при отвинчивании,МПА при 20°C Через 1ч. Через 6ч. Через 24 ч. при –10°C Через 6ч. | 5,0-14,0 7,0-18,0 7,0-18,0 6,0-14,0 | 1,6-5,3 1,6-5,6 3,3-5,6 3,0-5,3 | 10,0-15,0 10,0-19,0 15,0-22,0 - |
| Остаточная прочность,МПа после воздействия 150°C в течение 100ч. 200ч. 300ч. 400ч. 500ч. 1000ч. 200°C в течение 75ч. 250°C в течение 5ч. | 18,0-19,0 18,0-20,0 17,0-19,0 16,0-18,0 13,0-19,0 10,0-12,0 5,0-9,0 6,0-8,0 | 3,5-5,0 4,4-6,2 4,7-6,3 4,8-6,2 4,0-5,5 4,0-5,0 3,5-4,0 2,4-4,0 | 19,0-21,0 20,0-22,0 19,0-23,0 20,0-22,0 19,0-23,0 20,0-22,0 10,0-12,0 12,0-15,0 |
| Температурного перепада от –60 до +150 ОС в течение 5 циклов по 1 ч климатического старения при 40°C И 98%-ной влажности в течение 30 сут. | 17,0-18,0 | 3,0-4,0 | 19,0-22,0 |
|  | 16,0-18,0 | 3,8-4,3 | 17,0-21,0 |
| Температурный диапазон эксплуатации, ОС | –60 …+150 |  |  |
| Максимальная величина уплотняемого зазора, мм | 0,20 | 0,15 | 0,15 |

* Определяется на цилиндрических образцах из стали 40.