Клей анаэробный Анатерм-104

ТУ 6-01-2-765-85

Предназначен для склеивания плоских металлических поверхностей со стеклом. Клей отличается высокой прочностью и большой скоростью отверждения.

Для ускорения полимеризации применяется 5-7%-ный раствор тиогликолевой кислоты в изопропиловом спирте. Техническая характеристика анаэробного клея Анатерм-104 приведена ниже:

Внешний вид:    …………………………………………………………… Однородная жидкость от светло-

желтого до желтого цвета.

Кинематическая вязкость х106

при 20 ОС, м2/с   …………………………………………………………………..1300-1700

Предел прочности при отрыве, МПа, не менее

при 20-25°C через 30 мин ………………………………………………………..5

при 20-25°C через   6 мин ……………...………………………………………..10

при (80±2)°C после выдержки в течение 1ч. при ( 80±2)°C  …………….…3

при -(40±2)°C после выдержки в течение 1ч. при ( 40±2)°C  ………………10

при 20-25°C на образцах сталь-стекло-сталь (отверждение в

течение 24ч. при 20-25°C после прогрева при 110°C в течение 300ч)..……..10

Предел прочности при сдвиге при 20-25°C на образцах сталь-сталь

(12Х18Н10Т) по ГОСТ 14759-69 после прогрева при (120±2)°C в

течение 30 мин., МПа, не менее………………………………………………….14

Жизнеспособность при (60±1)°C, мин, не менее  …………………..…………..60

Время схватывания, с, не более……….…………………………………………90